Confiabilidade e arquitetura química de geotêxteis lignocelulósicos para bioengenharia de solos tropicais sob modelagem de Weibull e serviços ecossistêmicos.

Diego Vidal

## Resumo

A degradação acelerada de solos tropicais e os passivos de microplásticos de geossintéticos convencionais exigem soluções de bioengenharia com materiais renováveis e funcionalidade temporizada. Esta revisão integra evidências experimentais de geotêxteis lignocelulósicos em cenários tropicais, consolidando a arquitetura química (relação lignina/celulose) como preditora da cinética de degradação e da Vida Útil Funcional. Em fibras naturais, a recalcitrância diferencial explica janelas de serviço entre 60 e 180 dias, com mercerização alcalina a 6% NaOH promovendo reorganização morfoestrutural e aumento de resistência, estendendo a VUF ao patamar crítico de estabelecimento vegetativo. Tratamentos de superfície por resinas mostram efeitos não lineares em que a aplicação monocamada retardou a degradação em campo até ≈120 dias, enquanto sobreposições duplicadas tenderam à delaminação precoce sob ciclos de chuva e radiação. Em envelhecimento UV acelerado, compósitos Typha–Ramie mantiveram estabilidade na resistência à tração, com queda primária na ductilidade, e conservaram resistência à punção com redução do espalhamento multiaxial, funções de Weibull evidenciaram confiabilidade prática ao longo do período necessário para cobertura vegetal. Esses resultados sustentam o uso de geocompostos multicamadas como infraestrutura verde auditável, sincronizando persistência material, drenagem e promoção de revegetação. A degradação programada atuou como atributo funcional ao catalisar sinergias biogeoquímicas, incremento de agregados estáveis, maior densidade de hifas e acúmulo de carbono orgânico, com co-benefícios de retenção hídrica e rápido enraizamento. Os geotêxteis naturais com engenharia de superfície e projeto por confiabilidade Weibull (P10) alcançam desempenho mecânico suficiente na janela de 90–150 dias, reduzem externalidades ambientais e habilitam a substituição de geossintéticos fósseis em bioengenharia de solos tropicais.

Palavras-chave: Biotêxteis; bioengenharia de solos; Vida Útil Funcional; morfometria quantitativa.

## 1. Introdução

### 1.1. A necessidade imperativa da bioengenharia sustentável do solo

A degradação do solo em regiões tropicais opera através de mecanismos distintos daqueles observados em contextos temperados, caracterizados por regimes de precipitação intensa conjugados com Oxissolos intemperizados e mineralização acelerada de matéria orgânica sob temperaturas elevadas (Brady & Weil, 2009) resultam em taxas de perda excedendo 15 Mg·ha⁻¹·ano⁻¹ nos biomas Caatinga e Cerrado (Lammel et al., 2015), representando depleção biogeoquímica que compromete tanto matriz física quanto reservatórios nutricionais essenciais à produtividade agrícola(I. M. Cardoso & Kuyper, 2006). A predominância de minerais argilosos 1:1 na pedogênese tropical, conjugada com baixo taxa edecarbono orgânico do solo (<1,5% nos horizontes superficiais), produz solos de mínima coesão estrutural, tornando-os vulneráveis à erosão por impacto de gotas de chuva e transporte laminar durante tempestades convectivas (Bispo et al., 2017; Brady & Weil, 2009).

A resistência ao cisalhamento do solo não coeso, quantificada pelo ângulo de atrito interno efetivo dependente de granulometria e densidade (Veylon et al., 2015; T. H. Wu et al., 1979), torna-se particularmente deficiente em Neossolos Quartzarênicos de margens fluviais tropicais, caracterizados por baixa coesão, alta porosidade e resistência mecânica limitada (Mahannopkul & Jotisankasa, 2019). Em taludes com inclinação > 25°, o fator de segurança frequentemente permanece < 1,0, configurando instabilidade incipiente acentuada durante períodos chuvosos quando o aumento da pressão de poros reduz a tensão normal efetiva, precipitando falhas por escorregamento (Islam & Shahin, 2013; Mahannopkul & Jotisankasa, 2019). A capacidade de carga admissível de fundações superficiais fica limitada a 50–100 kPa, restringindo opções de estruturas de reforço convencionais (Islam & Shahin, 2013).

Essa vulnerabilidade geotécnica amplifica-se exponencialmente sob ação antrópica, onde a perda irreversível da camada superficial do solo, concentradora de fósforo e nitrogênio biodisponíveis (Borrelli et al., 2017), conjuga-se com eutrofização induzida pela sedimentação em ecossistemas fluviais a jusante, comprometendo a qualidade hídrica regional. No nordeste brasileiro, a produção de sedimentos em encostas degradadas atinge 45 Mg·ha⁻¹ durante a estação chuvosa (90 dias), excedendo a taxa pedogênica em duas ordens de magnitude (Niu & Nan, 2017; Vannoppen et al., 2017)—dissipação de séculos de ciclos biogeoquímicos sem perspectivas de restauração ecológica em escalas temporais humanas.

Diante dessa realidade, respostas tecnológicas tradicionais recorreram desproporcionalmente a geossintéticos derivados do petróleo. Polipropileno, polietileno e tereftalato de polietileno caracterizam-se por resistência superior a 50 kN·m⁻¹, estabilização UV mediante benzotriazol, consolidando dependência de matérias-primas não renováveis (Holanda et al., 2025b). A durabilidade desses materiais revela-se através de três modos de falha. Ruptura por tensão excessiva ocorre com deformação plástica seguida de endurecimento por orientação molecular (Carneiro et al., 2018). Creep manifesta-se como deformação progressiva sob carga sustentada, resultando em perda gradual de funcionalidade ao longo de décadas (Barreira-Pinto et al., 2023). Degradação por radiação UV sob irradiância tropical (5–8 kWh·m⁻²·dia⁻¹, espectros 280–350 nm) reduz progressivamente a resistência à tração (Carneiro & Lopes, 2017; Franco et al., 2022), conforme especificações ISO 10319 e ASTM D4595.

Esse paradigma revela contradição estrutural, visto que materiais concebidos para persistência multidecadal em aterros sanitários e sub-bases viárias apresentam uma vida útil projetada entre 30–50 anos (Barreira-Pinto et al., 2023)) impondo passivos ambientais de longo prazo quando implantados em sistemas agroecológicos (Bhatia et al., 2010). Geotêxteis de polipropileno exibem recalcitrância extrema sob condições anaeróbicas, sofrendo fragmentação mecânica gradual em microplásticos (<5 mm) cuja infiltração nas teias tróficas edáficas compromete simbioses (Ibáñez & Mccarthy-Neumann, 2014; Konvalinková et al., 2015) e posterior rearranjo da microbiota do solo. Estudos quantificaram densidades médias de 349±137 partículas·kg⁻¹ em solos cobertos após exposição UV, com emissões anuais estimadas em milhares de toneladas para ambientes marinhos (Bai et al., 2022), evidenciando transferência trófica em ecossistemas terrestres e aquáticos adjacentes. Essa limitação dos materiais sintéticos torna a persistência temporária controlada um atributo funcional estratégico para aplicações em bioengenharia. Geotêxteis sintéticos resistem à biodegradação por décadas, enquanto fibras lignocelulósicas demonstram degradação progressiva em 6–18 meses, compatível com estabelecimento de sistemas radiculares permanentes (Chakravarthy et al., 2021; Midha et al., 2017).

Estudos de durabilidade revelam que geotêxteis de fibras naturais tratadas com emulsões betuminosas mantêm 82–85% da resistência inicial após 90 dias de exposição edáfica (Thakur et al., 2019), evitando acúmulo de resíduos persistentes em agricultura sustentável. Geotêxteis de fibra natural apresentam inversão de paradigma ao explorar degradação programada como atributo funcional (Pil et al., 2022). A composição lignocelulósica (Rodríguez et al., 2023) confere prazo de funcionalidade intrínseco governado por consórcios microbianos e estresse oxidativo ambiental, sincronizando-se com cinética de estabelecimento vegetativo herbáceo da bioengenharia do solo, onde redes radiculares atingem equivalência mecânica ao reforço sintético em 90–180 dias (Almeida et al., 2023; Singh et al., 2024).

Ensaios longitudinais em Typha domingensis (taboa) e Syagrus coronata (palmeira-ouricuri) na bacia do Baixo Rio São Francisco demonstram geotêxteis sustentando cargas de tração de 3–9 N·mm⁻² durante janela de serviço funcional de 120–180 dias sob condições semiáridas com precipitação 350 mm·estação⁻¹, temperatura média 27°C (Fontes et al., 2021; Holanda et al., 2025b; L. D. V. Santos & colaboradores, 2023). O valor estratégico de Typha reside na estrutura do colmo rica em celulose (48% celulose, 18% hemicelulose, 22% lignina), enquanto fibras foliares de Syagrus exibem elevado teor de lignina (32%), conferindo recalcitrância à hidrólise enzimática durante degradação inicial (L. D. V. Santos et al., 2025; L. D. V. Santos & colaboradores, 2023).

Geotêxteis derivados de fibras naturais fabricados em campo incorrem em custos de US$2,50·m⁻², comparados com US$8–12·m⁻² para produtos sintéticos equivalentes, diferencial amplificado pela eliminação de externalidades de descarte (Amadou et al., 2022). A colheita de biomassa renovável em zonas úmidas oferece co-benefícios no manejo de espécies invasoras, visto que monoculturas de Typha apresentam produtividade anual de 20–30 Mg·ha⁻¹ de matéria seca em sistemas lênticos eutróficos (Lorenzo et al., 2024), reduzindo a carga orgânica e nutrientes que alimentam a eutrofização, ao mesmo tempo em que fornece matéria‑prima de baixo carbono para geotêxteis naturais (Rocha & Goulden, 2009). Essa integração operacional entre manejo ecológico e produção de biomateriais fortalece a economia circular local (Haldan et al., 2022), diminui passivos ambientais e amplia a viabilidade logística de escalonamento regional (Khan et al., 2025).

Esta revisão sintetiza experiências experimentais sobre geotêxteis lignocelulósicos em bioengenharia tropical, estabelecendo a arquitetura química como fundamento para modelagem de confiabilidade. Postula-se que a razão lignina-celulose (L/C) atua como variável preditiva central da cinética de degradação e da Vida Útil Funcional (VUF), enquanto estratégias de engenharia de superfície mediante tratamentos alcalinos e revestimentos poliméricos podem modular temporalmente o desempenho mecânico, permitindo sincronização com desenvolvimento vegetal e posterior estabelecimento radicular vegetal.

## 2. Arquitetura Química de Biopolímeros e Vida Útil Funcional (VUF)

### 2.1. Arquitetura Lignocelulósica e Perfil Químico

O desempenho mecânico e a trajetória de biodegradação de geotêxteis de fibra natural estão intrinsecamente ligados à arquitetura molecular dos biopolímeros que os constituem. A celulose, principal componente estrutural, forma um arcabouço semicristalino no qual as cadeias de β-1,4-glucana frequentemente na ordem de milhares de unidades anidro-glicose, podendo chegar a dezenas de milhares em celulose de madeira ou algodão antes de qualquer processamento mecânico ou químico (Shaghaleh et al., 2018), alinham-se através de ligações de hidrogênio inter e intramoleculares, formando domínios cristalinos com índice de cristalinidade de 40 a 70%. Essas microfibrilas, imersas em uma matriz amorfa de hemicelulose composta por heteropolissacarídeos ramificados como xilana, arabinana e galactana, e lignina formada por oligômeros fenilpropanoides reticulados, tornam a celulose resistente a hidrólise enzimática e química, justamente porque as cadeias longas e bem empacotadas em microfibrilas são menos acessíveis (Karim et al., 2023), o que está de acordo com a ideia de que a arquitetura molecular governa a trajetória de biodegradação (Poletto et al., 2012). A Figura 1 sintetiza essa arquitetura hierárquica desde o nível molecular até o tecidual, ilustrando como a composição química diferencial entre Typha domingensis e Syagrus coronata determina suas respectivas trajetórias de degradação e Vida Útil Funcional. Onde a lignina, especificamente, funciona como uma barreira hidrofóbica tridimensional que impede estericamente a penetração de celulases e hemicelulases. Sua arquitetura aromática, composta por monômeros de guaiacil (G), siringil (S) e p-hidroxifenil (H), exibe resistência à despolimerização microbiana ordens de magnitude maiores que as da celulose.

Figura 1. Arquitetura hierárquica multinível de fibras lignocelulósicas e a influência da composição na recalcitrância. (a) Nível Molecular: Representação esquemática dos principais polímeros de cadeias lineares de celulose (β-1,4-glucana), polímeros ramificados de hemicelulose, e a estrutura fenólica complexa da lignina formada por unidades monolignólicas (G: guaiacil, S: siringil, H: p-hidroxifenil). (b) Nível Fibrilar: Organização supramolecular mostrando o núcleo cristalino das microfibrilas de celulose envolto pela matriz amorfa de hemicelulose e lignina. (c) Nível Celular: Seção transversal da parede celular vegetal ilustrando a parede primária (P) e as camadas da parede secundária (S1, S2, S3), com setas indicando a orientação variável das microfibrilas em cada camada. (d) Nível do Tecido e Razão L/C: Comparação esquemática de feixes de fibras de Typha (baixa lignificação) e Syagrus (alta lignificação). O gradiente de cor e a espessura da parede ilustram a razão Lignina/Celulose (L/C), correlacionando diretamente o aumento do teor de lignina com a maior recalcitrância da biomassa à desconstrução.

A caracterização química de fibras de Syagrus coronata revela 32% de lignina contra 22% em Typha domingensis (Tabela 1), diferença composicional que se traduz em trajetórias de degradação contrastantes sob exposição em campo. Fibras não tratadas de Typha perdem viabilidade mecânica aos 60 dias de exposição ambiental (redução de 63,2% na resistência à tração), enquanto Syagrus mantém integridade estrutural observável até 90 dias, evidenciando a recalcitrância conferida pelo maior teor de lignina (Holanda et al., 2025a).

A relação lignina-celulose (L/C) se estabelece como o principal índice preditivo de recalcitrância (L. D. V. Santos & colaboradores, 2023). Observações empíricas em nosso conjunto de dados demonstram uma relação exponencial inversa entre L/C e a constante de taxa de degradação (k, dia⁻¹), dada por:

k=0,032⋅e-2,1⋅(L/C)

Para Typha (L/C = 0,46), isso resulta em k = 0,0118 dia⁻¹, o que implica uma meia-vida de 59 dias sob condições mesofílicas (25°C, 60% de umidade relativa). Em contraste, Syagrus (L/C = 0,67) apresenta k = 0,0082 dia⁻¹ (meia-vida = 85 dias), consistente com observações de campo onde geotêxteis de Syagrus não tratados mantiveram integridade estrutural após 120 dias de exposição, enquanto os geotêxteis de Typha falharam em 60 dias.

Tabela 1. Perfil químico-mecânico comparativo de fibras lignocelulósicas tropicais para geotêxteis biodegradáveis.

| Espécie | Celulose (%) | Lignina (%) | L/C | Tração inicial (N/mm) | Deformação (%) | k (dia⁻¹) | t½ (dias) | VUF P₁₀ (dias)† |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typha domingensis | 48 | 22 | 0.46 | 107.6 ± 25.3 | 2.9 ± 2.1 | 0.0118 | 59 | 42 |
| Juncus sp. | n.d. | n.d. | n.d. | 72.6 ± 16.9 | n.d. | >0.015* | <46* | <30* |
| Syagrus coronata | 40‡ | 32 | 0.80 | 142.1 ± 31.6 | 2.9 ± 2.1 | 0.0082 | 85 | 38§ |

Notas: n.d. = não determinado; †VUF baseada em 10º percentil de falha Weibull (P₁₀); *Estimado a partir de perda de 97% aos 60 dias; ‡Estimado por diferença (100% - lignina - hemicelulose - extrativos).

Entretanto, essa vantagem temporal inicial não se traduz necessariamente em durabilidade estendida, conforme evidenciado pela falha mecânica abrupta de Syagrus caracterizada por colapso estrutural súbito aos 30 dias (perda de 65% da resistência). Esse comportamento bifásico sugere que a distribuição espacial da lignina na matriz lignocelulósica, e não apenas sua proporção absoluta, governa a resistência à biodegradação, onde zonas de baixa reticulação permitem penetração microbiana localizada seguida de propagação rápida de trincas (Silva et al., 2025). A relação entre composição química e desempenho temporal é sintetizada na Figura 2, que mapeia a trajetória desde a razão L/C até a Vida Útil Funcional, incluindo cinéticas de degradação observadas em campo, evolução da resistência mecânica e eficácia comparativa de tratamentos de superfície para extensão da VUF (Figura 2).

Figura 2. Diagrama de fluxo integrando composição química (razão lignina/celulose) com desempenho temporal de geotêxteis de Typha domingensis e Syagrus coronata.

{{< include ../3-IMAGENS/figura_2.mmd >}}

Nota: O fluxograma ilustra: (i) constantes de degradação (k) e meia-vida (t½) observadas em exposição de campo; (ii) trajetórias de resistência mecânica até falha; (iii) Vida Útil Funcional (VUF) calculada via Weibull P₁₀, com parâmetros β (forma) e η (escala); (iv) estratégias de modificação de superfície (mercerização alcalina e revestimentos poliméricos) para extensão da VUF, destacando a eficácia diferencial e o fenômeno de delaminação em dupla camada. VUF de Syagrus ajustada para falha abrupta aos 30 dias (colapso estrutural 65%) apesar da recalcitrância química superior.*

Essa vulnerabilidade cinética encontra sua justificativa nas assinaturas espectrais reveladas pela espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) (Pandey, 1999; Popescu et al., 2011), técnica que permite a identificação de grupos funcionais específicos na matriz lignocelulósica e sua relação com a reatividade frente à degradação biológica. A análise comparativa dos espectros revela diferenças estruturais marcantes entre as duas espécies, que se traduzem em comportamentos distintos frente aos processos de biodegradação (Figura 3).

As fibras de Typha domingensis apresentam absorção intensa em 1735 cm⁻¹, atribuída ao estiramento C=O de grupos acetil presentes na hemicelulose, polissacarídeo ramificado que atua como elo entre a celulose cristalina e a matriz lignificada (Pandey, 1999). Tal comportamento de banda reflete o teor de hemicelulose da espécie, componente reconhecidamente mais suscetível à hidrólise enzimática por fungos de podridão branca e bactérias celulolíticas (Hatakka & Hammel, 2011). A região de alta intensidade em 3300 cm⁻¹ (estiramento O-H) evidencia a abundância de grupos hidroxila livres, sítios preferenciais para adsorção de moléculas de água e formação de pontes de hidrogênio (Popescu et al., 2011). Esse caráter hidrofílico pronunciado facilita a penetração de umidade na estrutura fibrilar, criando microambientes favoráveis à atividade enzimática e à proliferação microbiana. A banda em 2920 cm⁻¹ (C-H alifático) confirma a presença de cadeias polissacarídicas lineares típicas da celulose e hemicelulose (Pandey, 1999).

Por outro lado, a lignina aromática, evidenciada pela banda em 1600 cm⁻¹ (estiramento C=C de anéis aromáticos), apresenta intensidade relativamente moderada em Typha, sugerindo menor grau de lignificação comparado a espécies lenhosas. A lignina, polímero fenólico tridimensional formado pela polimerização oxidativa de álcoois hidroxicinâmicos (p-cumaril, coniferil e sinapil), atua como agente impermeabilizante e confere rigidez estrutural à parede celular. Sua menor proporção em Typha reduz a proteção física contra a penetração de enzimas degradativas, acelerando os processos de despolimerização dos polissacarídeos (Z. Wu et al., 2022).

Em contraste, Syagrus coronata exibe perfil espectral característico de fibras altamente lignificadas, com pico dominante em 1590 cm⁻¹, assinatura inequívoca de lignina siringílica (unidades S), derivada da polimerização do álcool sinapílico (Popescu et al., 2011). Esse tipo de lignina, com dois grupos metoxila nas posições 3 e 5 do anel aromático, apresenta menor reatividade que as ligninas guaiacílicas (unidades G) presentes em coníferas, conferindo maior resistência à degradação oxidativa. A intensidade reduzida da banda em 1732 cm⁻¹ (C=O de hemicelulose) confirma o menor teor desse polissacarídeo em Syagrus, implicando em menor disponibilidade de substrato facilmente degradável para microrganismos celulolíticos.

Adicionalmente, Syagrus apresenta bandas diagnósticas em 1234 cm⁻¹ (vibração assimétrica C-O-C do anel siringil) e 896 cm⁻¹ (deformação C-H da ligação β-glicosídica entre unidades de glicose na celulose), esta última indicativa de maior ordenamento cristalino da celulose (Szymańska-Chargot et al., 2015). A presença de ligações β(1→4) em conformação mais empacotada dificulta o acesso de celulases, enzimas responsáveis pela hidrólise das cadeias polissacarídicas. O sinal em 1234 cm⁻¹ reforça a predominância de estruturas siringílicas, cuja arquitetura molecular mais ramificada e condensada forma uma barreira físico-química efetiva contra a penetração de água e enzimas (Boerjan et al., 2003; Faix, 1991; Shimizu et al., 2012).

Figura 3. Comparação de espectros FTIR entre Typha domingensis e Syagrus coronata (Chieng et al., 2017; Faix, 1991; Pandey, 1999; Popescu et al., 2011; Szymańska-Chargot et al., 2015).

Nota: As principais diferenças incluem: (i) maior intensidade da banda em 1735 cm⁻¹ em Typha* associada ao maior teor de hemicelulose; (ii) banda característica em 1590 cm⁻¹ em Syagrus indicativa de lignina siringílica (Boerjan et al., 2003; Faix, 1991); (iii) bandas em 1234 cm⁻¹ (anel siringil) e 896 cm⁻¹ (β-glicosídica) mais evidentes em Syagrus (Szymańska-Chargot et al., 2015); (iv) intensidade reduzida em 1732 cm⁻¹ para Syagrus refletindo menor teor de hemicelulose. Bandas comuns incluem 3300-3340 cm⁻¹ (O-H), 2920-2852 cm⁻¹ (C-H alifático) e 1035 cm⁻¹ (C-O celulose).*

Essa composição bioquímica diferenciada reflete-se diretamente na cinética de degradação: enquanto Typha perde 50% de sua resistência inicial em aproximadamente 60 dias sob condições de campo (L. D. V. e. colaboradores Santos, 2023), Syagrus mantém integridade funcional por períodos superiores a 120 dias (Holanda et al., 2025b). A relação lignina/celulose (L/C) emerge, portanto, como variável-mestre no controle da vida útil dos geotêxteis (L. D. V. Santos & colaboradores, 2023), sendo Typha (L/C ≈ 0,15) classificada como fibra de rápida degradação e Syagrus (L/C ≈ 0,67) como fibra de degradação lenta. Contudo, essa mesma diferença estrutural impõe trade-offs funcionais: a flexibilidade e capacidade de retenção hídrica de Typha a tornam ideal para aplicações que demandam rápida revegetação e posterior incorporação ao solo, enquanto a rigidez e durabilidade de Syagrus atendem projetos que requerem estabilização prolongada de taludes.

Embora a FTIR explique os grupos funcionais, é o arranjo cristalino (DRX) que define a integridade física (Figura 4), revelando índices de cristalinidade de 52% para Typha versus 46% para Syagrus (Segal et al., 1959). Esse contraste sugere que o teor elevado de lignina em Syagrus compensa a cristalinidade reduzida, atuando como agente de consolidação morfoquímica por preenchimento da matriz amorfa e aumento da rigidez (Boerjan et al., 2003). As fibras de Typha domingensis exibem picos característicos de celulose I nas posições 2θ ≈ 14,8° (plano 1-10/110), 16,4° (110) e 22,6° (200) (Rowell et al., 1998), correspondentes ao empacotamento da celulose cristalina. Esse balanceamento composicional resulta em resistências à tração iniciais equiparáveis, sendo 3,14 N·mm⁻² para Syagrus e 3,57 N·mm⁻² para Typha não tratada (Fontes et al., 2021).

Figura 4. Difratograma de raios X (DRX) da fibra de Syagrus coronata (Rowell et al., 1998; Segal et al., 1959)

A estabilidade térmica superior de Syagrus, decorrente dessa densidade de lignina, traduz-se diretamente no potencial de sequestro de carbono. Análises termogravimétricas sob atmosfera oxidativa (ar, 10 °C·min⁻¹) indicam que Syagrus retém ~28% de massa residual a 600 °C (carvão por condensação de lignina), versus ~21% para Typha (Rowell et al., 1998). Essa diferença correlaciona-se com a persistência observada em campo de esqueletos fibrosos de Syagrus após 180 dias, sugerindo potencial para sequestro de carbono no solo a longo prazo, estimado em 0,8–1,2 Mg C·ha⁻¹ pós-degradação, dependendo da densidade de implantação (L. D. V. Santos & colaboradores, 2023).

### 2.2. Hidrofilicidade, Biodegradação e a Definição de Vida Útil Funcional

A onipresença de grupos funcionais hidroxila (-OH) nas superfícies de celulose e hemicelulose confere uma hidrofilia acentuada (ângulo de contato com água <30°), facilitando a entrada de umidade e estabelecendo condições microambientais propícias à proliferação microbiana. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) de amostras expostas em campo por 60 dias revela densa colonização fûngica (Aspergillus, Trichoderma spp.) nas camadas celulares corticais, com penetração hifal superior a 200 µm. Essa invassão microbiana correlaciona-se com atividade extracelular de celulase (endoglucanase, celobiohidrolase) entre 12–18 U·g⁻¹ de fibra seca, conforme quantificado por ensaios enzimáticos (Ghose, 1987; Hatakka & Hammel, 2011; Vries et al., 2010). Tais níveis enzimáticos são suficientes para clivar ligações β-1,4-glicosidicas a taxas de perda de massa de 0,5–1,0% por dia, explicando a trajetória de degradação observada em fibras não tratadas.

Schneider et al. (2023) observaram que a biodegradação de fibras lignocelulósicas ocorre por dois mecanismos simultâneos, a erosão superficial por ataque enzimático inicial a partir da cutícula e penetração radial por hifas fúngicas que criam túneis microscópicos e zonas de cavitação sob tração. Nilsson & Daniel (1988) documentaram por SEM a predominância inicial de erosão superficial nos primeiros 30 dias, evoluindo para penetração radial que rompe a lâmela média lignificada em estágios subsequentes.

A análise termogravimétrica (TGA) de fibras lignocelulósicas degradadas revela perfil de decomposição bimodal característico, com ombro inicial entre 220–280°C correspondente à pirólise da hemicelulose, que diminui progressivamente com o tempo de exposição ambiental (C. R. Cardoso & Ataíde, 2023). O pico principal de celulose (300–360°C) desloca-se para temperaturas mais baixas durante a biodegradação, evidenciando despolimerização progressiva, enquanto a fração de lignina (>400°C) permanece relativamente invariante, confirmando seu papel como resíduo recalcitrante que persiste pós-degradação e contribui para o acúmulo de matéria orgânica no solo (Leng et al., 2020).​

Dados experimentais de geotêxteis naturais confirmam a influência da arquitetura química sobre as propriedades mecânicas iniciais. O Ouricuri (Syagrus coronata), com razão lignina/celulose superior, apresentou resistência à tração inicial significativamente maior que a Taboa (Typha domingensis) (Holanda2013?). Contudo, esta vantagem inicial não se traduziu em durabilidade estendida, o Ouricuri sofreu colapso estrutural abrupto aos 30 dias com perda de 65% da resistência, enquanto a Taboa manteve degradação linear previsível até 120 dias (Holanda et al., 2025a). Esta divergência entre recalcitrância química teórica e desempenho temporal revela que a distribuição espacial da lignina, e não apenas sua proporção absoluta, governa a resistência à biodegradação. Matrizes altamente lignificadas mas com arquitetura espacial inadequada são vulneráveis à penetração microbiana localizada, resultando em falhas catastróficas incompatíveis com aplicações que demandam vida útil funcional superior a 90 dias (Silva et al., 2025).​

A caracterização dessa cinética de degradação expõe a inadequação de especificações tradicionais de geotêxteis. Normas convencionais fundamentam desempenho na resistência média à tração na instalação, negligenciando a variabilidade estocástica inerente aos materiais biológicos e a dimensão temporal da degradação. Essa estrutura determinística mostra-se inadequada para fibras naturais, onde coeficientes de variação (CV) entre amostras excedem 25% e a perda de resistência ao longo do tempo não é linear (Holanda et al., 2024). A superação desses critérios determinísticos demanda redefinição da Vida Útil Funcional (VUF) como parâmetro probabilístico, representando a duração durante a qual 90% dos geotêxteis implantados mantém capacidade de suportar carga acima de um limite crítico (tipicamente 1,5 kN·m⁻¹ para aplicações em taludes) (Curtin, 2000). A VUF é estatisticamente limitada pelo 10º percentil (P10) da distribuição de falhas de Weibull pode ser expressa como:

P(t)=1-exp-tηβ

Onde η representa o parâmetro de escala (vida característica) e β o parâmetro de forma (descritor do modo de falha). A aplicação desse modelo a fibras de Typha não tratadas resulta em β = 2,3 (indicando falha por desgaste) e η = 68 dias, produzindo P₁₀ = 42 dias como VUF em condições de campo.

O tratamento alcalino (6% NaOH) desloca a distribuição para a direita, resultando em β = 2,8 e η = 142 dias, estendendo a VUF para 95 dias. A aplicação de resina acrílica de camada única aumenta ainda mais η para 187 dias (P₁₀ = 128 dias), aproximando-se do limiar de estabelecimento da vegetação de 180 dias necessário para que redes radiculares de Chrysopogon zizanioides atinjam resistência à tração entre 15 e 25 kN·m⁻¹.

Essa estrutura de VUF permite projeto baseado em confiabilidade, onde as especificações do geotêxtil consideram simultaneamente a cinética de degradação e a variabilidade da carga. Modelos Lineares Generalizados (GLM) que incorporam tempo, tratamento e relação L/C como covariáveis prevêem a evolução da resistência à tração com R² = 0,87, conforme a expressão:

σ(t)=σ₀⋅exp[-k⋅t⋅(1+0,3⋅UVₐₓ)]

Onde σ0 é a resistência inicial, k é a constante de degradação (modulada por L/C) e UVindex quantifica a fotodegradação acelerada sob insolação tropical (6–8 kWh·m ⁻ ²· dia ⁻ ¹ ). Esta expressão permite a análise preditiva de falhas em condições climáticas específicas, transcendendo as limitações geográficas dos padrões de origem temperada.

## 3. Engenharia da Durabilidade: Modificação de Superfície e a Relação entre Flexibilidade e Recalcitrância

### 3.1. Modificação de Superfície: Mercerização Alcalina e Revestimentos Poliméricos

A mercerização com hidróxido de sódio (NaOH) induz a deslignificação seletiva e a solubilização da hemicelulose, expondo as microfibrilas de celulose cristalina a uma maior adesão interfibras e menor hidrofilicidade (Ray et al., 2002; Thakur et al., 2019). Em ensaios longitudinais em colmos de Typha domingensis que reliazamos, demonstraram que a resistência à tração apresenta uma relação não monotônica com a concentração de NaOH, onde as fibras não tratadas apresentaram uma resistência à tração máxima (UTS) média de 18,88 N·mm⁻², enquanto o tratamento com 3% de NaOH resultou em 17,62 N·mm⁻² (ΔM = −1,26 N·mm⁻², p = 0,625), refletindo uma alteração estrutural mínima (Tabela 1). Entretanto, a concentração de 6% de NaOH gerou uma resistência à tração de 21,39 N·mm⁻² (ΔM=+2,51 N·mm⁻², p=0,021), representando um aumento de 13,3% em relação ao controle, com capacidade de carga máxima atingindo 29,94 N 30 dias após o tratamento.

Essa eficácia dependente da concentração surge do equilíbrio entre a remoção da lignina (que reduz os locais de colonização microbiana) e a quebra da cadeia de celulose (que compromete a capacidade de suportar carga). A 9% de NaOH, a alcalinidade excessiva induziu corrosão superficial e despolimerização parcial, resultando em uma resistência à tração (UTS) de 22,49 N·mm⁻² ( ΔM = +3,61 N · mm⁻² , p = 0,004), estatisticamente significativa , mas operacionalmente comprometida pelo aumento da fragilidade . A métrica de resistência à perfuração elucidou ainda mais essa relação de compromisso: aos 30 dias, o tratamento com NaOH a 6% apresentou uma carga média de perfuração de 28,64 N·mm⁻² versus 22,91 N·mm⁻² para o controle não tratado ( ΔM = +5,73 N · mm⁻² , p = 0,006), enquanto o NaOH a 9% apresentou apenas uma melhora marginal (ΔM = +2,63 N · mm⁻² , p = 0,190).

A trajetória de degradação temporal sob exposição em campo durante 180 dias (350 mm de precipitação sazonal, 6,5 kWh·m⁻².dia⁻¹ de UV -B) revelou o efeito de limiar crítico, no qual as fibras não tratadas mantiveram a funcionalidade até 60 dias, enquanto o NaOH a 6% prolongou a viabilidade para 142 dias (FSL: 95 dias no limiar P10 de Weibull), e o NaOH a 9% manteve a integridade durante todo o período de 180 dias do ensaio. A análise do Modelo Linear Generalizado (GLM) confirmou a robustez estatística desses resultados, com fator de tratamento F(3,71) igual a 35,564, p<0,001, η² parcial =0,835, indicando que 83,5% da variância da resistência à tração é atribuível à seleção da concentração de NaOH.

Ainda, para as fibras de Typha domingensis a deformação por ruptura (ε) apresentou comportamento inverso, onde o tratamento com 3% de NaOH preservou a capacidade de alongamento em 2,86% (similar ao material não tratado: 2,95%), enquanto os tratamentos com 6% e 9% reduziram ε para 2,31% e 2,18%, respectivamente, indicando uma perda de rigidez. Implicação para a engenharia é que 6% de NaOH representa a concentração Pareto-ótima para aplicações em geotêxteis que requerem vida útil de 120 a 150 dias, equilibrando resistência à tração (+13,3%), resistência à perfuração (+25,0%) e flexibilidade aceitável (ε > 2,3%).

Essa combinação singular de propriedades mecânicas encontra sua justificativa nas transformações estruturais nanoscópicas reveladas pela análise morfométrica quantitativa (Tabela 1). Contrariamente à expectativa simplista de preenchimento de poros, a mercerização com 6% NaOH promoveu reorganização da arquitetura porosa através da consolidação de múltiplos poros pequenos em cavidades maiores e mais eficientes (área média +73,6%), com melhoria simultânea da circularidade (+5,9%) e redução da heterogeneidade dimensional (desvio padrão angular -24,4%). Esse fenômeno de “otimização estrutural controlada” resulta em porosidade total ligeiramente aumentada (+7,6%) apesar da redução no número de poros (-42,1%), indicando que o tratamento não atua como simples agente de vedação, mas como modificador estrutural que maximiza a eficiência do transporte capilar.

Tabela 2. Efeitos comparativos da mercerização alcalina e tratamentos com resina sobre as características morfológicas e estruturais de fibras de Typha domingensis.

| Parâmetro | Fibras Não Tratadas | NaOH 6% | Resina Monocamada | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Morfologia Superficial |  |  |  |  |
| Porosidade total (%) | 29,83 | 32,10 | 32,10 | +7,6 |
| Número de poros (poros·campo⁻¹) | 140 | 81 | 81 | -42,1 |
| Área média dos poros (pixels) | 1.935 | 3.360 | 3.360 | +73,6 |
| Circularidade dos poros | 0,581 | 0,615 | 0,615 | +5,9 |
| Rugosidade superficial | 0,0353 | 0,0523 | 0,0523 | +48,2 |
| Organização Fibrilar |  |  |  |  |
| Índice de orientação | 0,290 | 0,463 | 0,463 | +59,7 |
| Desvio padrão angular (°) | 63,9 | 48,3 | 48,3 | -24,4 |
| Densidade fibrilar | 0,0292 | 0,0383 | 0,0383 | +31,1 |
| Comprimento esqueletal (pixels) | 26.534 | 32.458 | 32.458 | +22,3 |
| Conectividade Estrutural |  |  |  |  |
| Junções (junções·campo⁻¹) | 666 | 831 | 831 | +24,8 |
| Propriedades Mecânicas |  |  |  |  |
| Resistência à tração (N·mm⁻²) | 18,88 | 21,39 | 5,24 | +13,3 / +177,8† |
| Estabilidade térmica (°C, TGA) | 245 | 265 | 285 | +16,3 |

†Aumento atribuível à contribuição estrutural da matriz polimérica.

Essa reestruturação porosa macroscópica não ocorre isoladamente, mas reflete uma profunda reorganização fibrilar subjacente, onde o índice de orientação melhorou dramaticamente em +59,7% (0,290 → 0,463, dados não publicados). Acompanhada por um aumento de 31,1% na densidade fibrilar e 22,3% no comprimento esqueletal total, tal transformação na organização estrutural interna explica o ganho de resistência à tração (+13,3%) sem comprometimento substancial da flexibilidade. Isso evidencia que a mercerização atua não por simples remoção de componentes, mas pelo realinhamento direcional das microfibrilas de celulose, conforme relatado (Ray et al., 2002), enquanto o aumento de 24,8% no número de junções e ramificações (666 → 831 junções·campo⁻¹) gera a redundância estrutural necessária para resistir a falhas progressivas sob carregamento cíclico, validando melhorias estruturais observadas em geotêxteis tratados (Thakur et al., 2019).

A nova arquitetura interna projeta-se na superfície como uma rugosidade elevada (+48,2%), caracterizada por microirregularidades de 1–2 μm que funcionam não como defeitos, mas como zonas de ancoragem e microrreservatórios de retenção hídrica capilar fundamentais para a eficiência funcional em estiagens. Essa alteração física encontra seu paralelo químico na estabilidade térmica melhorada (+16,3%, TGA 245 → 265°C), decorrente da remoção seletiva de hemicelulose (Td ≈ 220–315°C) e consequente exposição da celulose cristalina recalcitrante (Td ≈ 315–400°C), conforme mecanismos descritos na literatura (Ray et al., 2002). Tal recalcitrância química traduz-se macroscopicamente na extensão da vida útil funcional em campo (60 → 142 dias), consolidando a cadeia causal: tratamento alcalino → remoção de hemicelulose → exposição de celulose cristalina → estabilidade térmica → prolongamento de VUF.

Enquanto a modificação química otimiza a estrutura interna, a proteção externa exige estratégias de barreira, onde revestimentos com resina impermeabilizante de base acrílica (Hydronorth®) em camada única (0,0932 ml·m⁻²) prolongam a vida útil funcional de 60 para 120 dias (Akter et al., 2020; L. D. V. e. colaboradores Santos, 2023). Paradoxalmente, a tentativa de reforçar essa proteção com tratamentos de camada dupla (0,1864 ml·m⁻²) precipita falhas prematuras aos 90 dias, conforme observado em geotêxteis tratados com múltiplas camadas (Kumar & Saha, 2022). Ensaios longitudinais em fibras de Syagrus coronata (Mart.) Becc. (diâmetro 4 mm, 153,7 g·m⁻²) expostas a condições de talude (21–29°C, 720 mm chuva) quantificaram esse fenômeno através de trajetórias mecânicas diferenciais.

A vulnerabilidade intrínseca do material sem proteção estabelece a linha de base de degradação, onde fibras de Syagrus não tratadas partem de uma resistência última à tração (σu) de 3,569 N·m⁻² em T₀ para um colapso progressivo: 1,563 N·m⁻² aos 30 dias e 1,312 N·m⁻² aos 60 dias (ΔM = −2,257 N·m⁻², p = 0,033). Essa redução cumulativa de −63,2% resulta diretamente da colonização microbiana acelerada pela umidade, com fungos filamentosos (Aspergillus, Trichoderma spp.) degradando a matriz polimérica via secreção de complexos de celulases (Ghose, 1987; Hatakka & Hammel, 2011; Vries et al., 2010).

Essa cinética de colapso é radicalmente alterada pela interposição da resina em camada única, que eleva a resistência inicial para 5,238 N·m⁻² (+46,7%) e sustenta a viabilidade mecânica por prazos estendidos, 3,696 N·m⁻² aos 30 dias e 1,390 N·m⁻² aos 60 dias. Diferentemente do controle, o material mantém integridade estrutural aos 90 dias (1,360 N·m⁻²) e atinge o final do ensaio aos 120 dias ainda funcional com σu = 0,964 N·m⁻², demonstrando que a barreira física reorganiza o cronograma de degradação.

Mais do que a simples persistência, o tratamento de camada única impõe uma cinética de degradação progressiva e monotônica (R² linear = 0,94), transformando um processo biológico caótico em uma deterioração previsível passível de modelagem por Weibull. A redução cumulativa de −81,6% reflete uma taxa de degradação controlada (0,680 N·m⁻²·dia⁻¹), indicando que o revestimento acrílico retarda a invasão microbiana inicial sem eliminar os mecanismos de degradação (Hatakka & Hammel, 2011), permitindo o planejamento de engenharia.

Tal previsibilidade colapsa, contudo, sob a patologia mecânica do tratamento de dupla camada. Apesar da resistência inicial de 5,088 N·m⁻², a trajetória temporal torna-se errática: um aumento anômalo aos 30 dias (5,761 N·m⁻²) é seguido por redução abrupta de −65,7% aos 60 dias (1,977 N·m⁻²) e falha catastrófica pós-90 dias (1,548 N·m⁻²). A divergência estatística entre os tratamentos (teste t, p < 0,05, Cohen’s D = 0,620) confirma que o excesso de proteção induz um novo modo de falha.

A origem desse colapso reside na escala micrométrica, onde o exame por microscopia eletrônica de varredura (15 keV) revelou delaminação interfacial progressiva entre as camadas de resina e a matriz lignocelulósica (Lerpiniere et al., 2014). Ciclos higrotérmicos intensos (18–35°C, 45–85% UR) promovem o swelling-shrinkage repetitivo da celulose, gerando tensões internas que descolam a resina e criam microambientes hidrofílicos subsuperficiais propícios à colonização fúngica, anulando a barreira externa.

Essa falha de interface explica-se pela física dos polímeros: a resina de dupla camada cria uma barreira de difusão excessiva (permeabilidade <10⁻¹² m²·s⁻¹) que aprisiona a água metabólica gerada pelos consórcios microbianos (Gottenbos et al., 2003; Lerpiniere et al., 2014). A saturação localizada resultante (umidade >30%) catalisa a hidrólise enzimática interna, enquanto o tratamento de camada única mantém permeabilidade ao vapor suficiente (~10⁻¹⁰ m²·s⁻¹) para permitir a saída de umidade, equilibrando proteção UV e respiração do material.

O princípio da permeabilidade seletiva valida-se também na Typha (Taboa), onde a aplicação de monocamada (0.093 ml/m²) inverte o desempenho temporal em que, o sacrifício de 52% na resistência à punção inicial (24.3 vs 50.6 kN/m) é compensado por um ganho de 89% após 60 dias (38.1 vs 20.1 kN/m, Cohen’s D=2.4). Aos 90 dias, a retenção de 278% mais resistência estende a VUF para 120-150 dias, confirmando que a supressão da taxa de degradação (k reduzido de 0.0118 para 0.0062 dia⁻¹) compensa a perda inicial (L. D. V. Santos & colaboradores, 2024).

A análise comparativa da resistência última à tração (UTS), ilustrada na Figura 5, delineia três regimes cinéticos distintos governados pela engenharia de superfície. O cenário de referência (fibras não tratadas, Fig. 5a) exibe decaimento exponencial característico de degradação biológica não mitigada. Em contraste, a aplicação de resina em monocamada (Fig. 5b) não apenas eleva a resistência nominal inicial, mas estabiliza a trajetória de degradação em um declínio monotônico previsível, perfeitamente aderente à modelagem de confiabilidade de Weibull. Divergentemente, o sistema bicamada (Fig. 5c) introduz uma patologia estrutural complexa, onde a delaminação interfacial induzida por ciclos higrotérmicos precipita falhas catastróficas abruptas, invalidando a previsibilidade temporal (Lerpiniere et al., 2014). Esta fenomenologia mecânica corrobora os dados de campo para Typha e Syagrus, estabelecendo o nexo causal crítico entre a estratégia de tratamento, a resposta mecânica sob estresse e a Vida Útil Funcional resultante (L. D. V. Santos & colaboradores, 2023).

Figura 5. Resistência última à tração (UTS, N/mm) sob diferentes condições de tratamento e espécie, (a) Fibra não tratada (Taboa e Ouricuri), (b) Fibra com resina monocamad e (c) Fibra com resina bicamada, ilustrando delaminação e queda abrupta de UTS.

A robustez estatística desses mecanismos, transversais às espécies e métricas avaliadas, é corroborada pela análise de variância de medidas repetidas (ANOVA-RM), a qual evidenciou uma interação significativa entre tempo e tratamento (F(2,139;21,561)=9,764, p<0,001, η2=0,550). A magnitude do efeito, quantificada pelo D de Cohen (0,620), fundamenta a premissa de que a maximização da durabilidade não decorre do incremento indiscriminado da espessura da barreira, mas sim de um equilíbrio termodinâmico preciso entre a hidrofobicidade protetora e a permeabilidade ao vapor necessária para evitar a saturação interna.

### 3.2. Implicações para Especificação de Geotêxteis Tropicais

A integração sistemática dos dados de mercerização com NaOH e revestimento com resina estabelece uma matriz de decisão para especificação de geotêxteis tropicais. A linha de base não tratada apresenta FSL de 42 dias sob distribuição de Weibull com percentil P10, exibindo taxa de degradação UTS k de 0,0118 dia⁻¹. O tratamento com NaOH a 6% estende o FSL para 95 dias com k reduzida a 0,0073 dia⁻¹, representando redução de taxa de degradação de 38%. Aplicando resina de camada única em Syagrus, o FSL alcança 128 dias com k de 0,0061 dia⁻¹, correspondendo a redução de 48% na taxa de degradação. Tratamentos com NaOH a 9% apresentam FSL superior a 180 dias com dados censurados, exibindo k de 0,0041 dia⁻¹, equivalente a redução de 65% na taxa de degradação.

Essas diferenças cinéticas traduzem-se em otimização econômica específica por aplicação. O cálculo favorece NaOH a 6% para janelas de serviço de 90 a 150 dias (estabelecimento de culturas anuais, controle de erosão na estação chuvosa), visto que os custos de tratamento permanecem abaixo de US$ 0,80·m⁻² sem externalidades de descarte. A resina de camada única atinge paridade de custos (US$ 1,20 · m⁻²) para instalações perenes (por exemplo, restauração de áreas ribeirinhas, taludes de rodovias), onde o período de serviço prolongado justifica o custo adicional do material. Tratamentos de camada dupla são contraindicados em todos os casos de uso, representando um exemplo de advertência sobre como o excesso de engenharia pode levar a falhas sistêmicas.

Embora a resistência à tração domine a literatura acadêmica, a resistência à perfuração (ISO 12236/NBR 13359) determina a sobrevivência em campo durante a instalação sobre substratos rochosos e o tráfego de animais. A Typha tratada com NaOH apresentou cargas de perfuração superiores a 25 N·mm⁻² durante 120 dias (em comparação com 18 N · mm⁻² para sintéticos de massa equivalente), atribuídas à morfologia fibrosa que redistribui a tensão localizada por meio do atrito interfibras, em vez de deformação elástica.

A redução da resistência à perfuração ao longo do tempo seguiu uma cinética de lei de potência expressa por Rp(t)=Rp0⋅t-α, onde α = 0,16 para o tratamento com NaOH a 6% (R² = 0,82), indicando uma degradação previsível, passível de previsão determinística em horizontes de 6 meses. De forma crucial, o termo de interação (tratamento × tempo) no GLM apresentou p = 0,015 ( η² parcial = 0,137), confirmando que a eficácia do NaOH varia com o tempo, onde a proteção máxima ocorre durante o período de 30 a 90 dias, quando as redes radiculares da vegetação permanecem imaturas e a contribuição mecânica do geotêxtil é indispensável.

A extensão sob carga máxima, um indicador da capacidade de absorção de energia, demonstrou que tratamentos moderados (3–6% de NaOH) preservaram a ductilidade (ε entre 2,3 e 2,9%), enquanto altas concentrações (9% de NaOH) induziram fragilidade (ε de 1,8%). Para aplicações em taludes íngremes (>30° de inclinação), onde o carregamento dinâmico proveniente do impulso do escoamento superficial predomina, a retenção da flexibilidade com 6% de NaOH justifica sua seleção, apesar da resistência à tração marginalmente inferior em relação ao tratamento com 9%.

## 4. Confiabilidade Estrutural e Modelagem Estocástica de Degradação

### 4.1. Fundamentos da Análise de Sobrevivência e Distribuição de Weibull

A degradação de geotêxteis naturais não segue cinética linear determinística, mas comporta-se como processo estocástico governado por falhas de elo mais fraco, onde a ruptura ocorre no ponto de menor resistência estrutural da fibra. A distribuição de Weibull fornece a estrutura matemática rigorosa para modelar essa confiabilidade, superando as limitações das médias aritméticas simples que mascaram a variabilidade intrínseca dos materiais biológicos. A função de densidade de probabilidade de Weibull de dois parâmetros é expressa por f(t)=(β/η)(t/η)β-1e-(t/η)β, onde t é o tempo de exposição, β é o parâmetro de forma (adimensional) que indica a física da falha, e η é o parâmetro de escala (dias) que representa a vida característica (tempo em que 63,2% das amostras falham). A função de confiabilidade complementar R(t)=e-(t/η)β quantifica a probabilidade de uma fibra manter sua integridade estrutural após o tempo t.

A analose dos parâmetros de forma (β) revela a natureza dos mecanismos de degradação. Valores de β<1 indicam taxas de falha decrescentes (mortalidade infantil), típicas de defeitos de fabricação iniciais. Valores de β≈1 sugerem taxas de falha constantes (aleatórias), características de danos acidentais. Os geotêxteis estudados exibiram consistentemente β>1 (variando de 1,8 a 4,2), confirmando que a falha é impulsionada por mecanismos de desgaste progressivo e envelhecimento acumulativo, através de fadiga por hidrólise e UV. Essa evidência valida a hipótese de degradação dependente do tempo. Nosso conjunto de dados agregados para Typha não tratada produz estimativas de máxima verossimilhança (EMV) de β = 2,3 (IC 95%: 2,0–2,6) e η = 68 dias (IC 95%: 61–75 dias), confirmando o comportamento de desgaste.

A mercerização alcalina altera sistematicamente ambos os parâmetros de Weibull. O material não tratado apresenta parâmetro de forma β de 2,3 com parâmetro de escala η de 68 dias. Aplicando tratamento com 6% NaOH, o parâmetro β aumenta para 2,8 e η para 142 dias, estendendo a vida útil funcional. O aumento em β (2,3 para 3,1 com 9% NaOH) significa redução na variabilidade e início de falha mais acentuado, refletindo o efeito de homogeneização do tratamento químico que elimina pontos fracos de alta porosidade e ricos em lignina. Concomitantemente, a escalada de η indica deslocamento para a direita da distribuição de falhas, traduzindo-se diretamente em janelas de serviço mais longas.

### 4.2. Aplicação Prática, Parametrização da Vida Útil e Certificação

A Vida Útil Funcional (FSL), redefinida probabilisticamente como o tempo para atingir 10% de probabilidade de falha (P10) (Curtin, 2000), oferece um critério de projeto conservador para engenharia civil. Para fibras de Typha não tratadas, o P10 ocorre aos 42 dias. O tratamento com NaOH a 6% desloca esse limiar para 95 dias, enquanto o revestimento com resina em Syagrus estende o P10 para 128 dias. Essa métrica substitui a vaga “durabilidade média” por um parâmetro de confiabilidade quantificável (90% de sobrevivência), essencial para cálculos de fator de segurança em projetos de estabilidade de taludes.

A modagem preditiva permite a integração precisa com o cronograma de obras de bioengenharia. Se a vegetação requer 90 dias para estabelecer ancoragem radicular eficaz (fator de cobertura C<0,05 na equação USLE), o geotêxtil deve garantir R(90)>0,8. A análise mostra que fibras não tratadas falham nesse critério com R(90)≈0,15, enquanto fibras tratadas com NaOH a 6% atendem marginalmente com R(90)≈0,78 e fibras resinadas superam o requisito com R(90)≈0,92. Além da resistência à tração máxima, a cinética de degradação manifesta-se igualmente na capacidade de alongamento (deformação por ruptura, ε) e na rigidez secante (Jsec), parâmetros críticos para o desempenho sob cargas cíclicas e dinâmicas características de taludes sob ciclos chuvosos.

Confiabilidade Probabilística e VUF: A análise de confiabilidade via distribuição de Weibull revelou que a Taboa tratada (β=3.1, η=140 dias) atinge o 10º percentil de falha (P₁₀) aos 98 dias, superando em 133% o controle não-tratado (P₁₀=42 dias) e garantindo probabilidade de sobrevivência de 85% durante toda a janela crítica de estabelecimento vegetal (120-180 dias). O parâmetro de forma β>2 caracteriza um padrão de “envelhecimento acelerado”, onde a taxa instantânea de falha aumenta com o tempo — comportamento típico de degradação biológica progressiva, em contraste com falhas aleatórias (β≈1) observadas em geotêxteis sintéticos sob estresse mecânico. A redução da taxa de degradação de k=0.0118 para k=0.0062 dia⁻¹ estende o tempo de meia-vida (t½) de 59 para 112 dias, validando a eficácia do tratamento superficial em escala temporal operacional e fornecendo parâmetros quantitativos para especificações de projeto baseadas em risco.

A análise de sensibilidade indica que a variabilidade do material (coeficiente de variação da resistência inicial) tem impacto desproporcional na confiabilidade a longo prazo. Reduzir a variabilidade inicial através de padronização do processo de extração das fibras é mais eficaz para aumentar o P10 do que aumentar a resistência média absoluta. Processos de controle de qualidade que eliminam fibras com defeitos macroscópicos podem duplicar a vida útil funcional efetiva sem alterações químicas, puramente pelo estreitamento da distribuição de Weibull (aumento de β).

A integração das métricas Weibull FSL e das equações preditivas GLM posiciona os geotêxteis de fibra natural para incorporação em estruturas regulatórias existentes (ASTM D4595, série ISO 10318). O protocolo de certificação proposto inclui: (1) Caracterização do lote com estimativa do parâmetro de Weibull; (2) Envelhecimento acelerado mediante exposição em câmara UV; (3) Modelagem preditiva através da calibração do GLM para climas regionais; e (4) Garantia da qualidade utilizando gráficos de controle. Esta estrutura transcende o empirismo artesanal, fornecendo documentação pronta para auditoria para aquisição por agências governamentais e bancos multilaterais de desenvolvimento.

O modelo parcimonioso final para Typha integra degradação intrínseca e aceleração UV: σ(t)=σ0⋅exp[-k⋅t⋅(1+0,30⋅UVíndice)], onde σ0 = 21,4 N·mm⁻² (resistência inicial de NaOH a 6%), k = 0,0073 dia⁻¹ (taxa de degradação intrínseca) e o fator de correção UV (0,30) quantifica a aceleração da fotodegradação. A validação do modelo mediante validação cruzada de 10 repetições resultou em R² = 0,87 (previsto vs. observado), RMSE = 2,1 N·mm⁻², confirmando a adequação preditiva para especificações de engenharia.

## 5. Validação Biogeoquímica em Campo e Serviços Ecossistêmicos

### 5.1. Sequestro de Carbono, Ciclagem de Nutrientes e Formação de Agregados

Diferentemente da inércia estéril dos geotêxteis sintéticos, que persistem como barreiras físicas por décadas (Barreira-Pinto et al., 2023; Carneiro et al., 2018), os sistemas lignocelulósicos atuam como intervenções biogeoquímicas ativas, nas quais a degradação programada constitui o próprio serviço ecossistêmico. Durante o intervalo funcional de 120 a 180 dias, a matriz polimérica submete-se à hidrólise enzimática por consórcios microbianos edáficos (Trichoderma, Aspergillus, Bacillus), convertendo a estrutura física em pulsos controlados de carbono lábil e compostos aromáticos recalcitrantes (Rodríguez et al., 2023).

Essa mineralização programada manifesta-se quantitativamente nos geotêxteis de Typha (celulose: 48%, lignina: 22%, L/C = 0,46), onde cálculos de balanço de massa revelam que, de uma matriz de 1,0 m² (350 g·m⁻²), a fração celulósica (168 g C·m⁻²) é consumida em 60% ao longo de 180 dias (100,8 g C·m⁻²). Simultaneamente, a estrutura preserva 65% de sua carga de lignina (77 g C·m⁻²) como resíduos humificados (Liu et al., 2008), resultando em uma eficiência de humificação (Heff) de 0,25 a 0,35 sob condições tropicais (Brady & Weil, 2009) e consolidando um sequestro líquido de 12–18 g C·m⁻² por implantação.

A projeção espacial desses valores microbianos para a escala de taludes (5.000 m², 70% de cobertura) eleva o sequestro agregado a 42–63 kg C por instalação, ou 0,8–1,2 Mg C·ha⁻¹. Tal magnitude rivaliza com 15–20% das taxas anuais de acúmulo em sistemas de plantio direto (Borrelli et al., 2017) (0,4–0,6 Mg C·ha⁻¹·ano⁻¹ em Oxissolos), concentrando-se estrategicamente em zonas de alta vulnerabilidade erosiva para criar “pontos quentes” biogeoquímicos que mitigam desproporcionalmente a produção de sedimentos na bacia hidrográfica.

Esse aporte substancial de carbono, contudo, introduz um desequilíbrio estequiométrico imediato, visto que as fibras apresentam relações C:N de 40:1 a 80:1 (Typha: 55:1; Syagrus: 72:1), excedendo substancialmente os ótimos microbianos de 8:1–12:1 (Brady & Weil, 2009). A disparidade força os microrganismos heterotróficos a sequestrar N mineral (NH₄⁺, NO₃⁻) da solução do solo para sustentar a síntese de enzimas celulolíticas, induzindo uma imobilização transitória (0–60 dias) que reduz em 12–18% o N disponível no horizonte superficial (0–10 cm) durante os primeiros 45 dias.

Paradoxalmente, essa competição inicial por nitrogênio protege o estabelecimento vegetal, pois a demanda de plântulas de espécies como Vetiveria zizanioides permanece inferior a 2 kg N·ha⁻¹ durante a fase de expansão radicular (0–30 dias). A dinâmica inverte-se precisamente entre 60–90 dias, quando a absorção vegetal acelera (8–12 kg N·ha⁻¹·mês⁻¹): nesse momento, a necromassa microbiana começa a liberar o N previamente imobilizado a taxas de 0,8–1,2 kg N·ha⁻¹·semana⁻¹, sincronizando a remineralização com o pico de demanda fisiológica das plantas.

Enquanto o nitrogênio obedece a essa lógica de reserva temporária, a mobilização do fósforo é acelerada diretamente pela atividade enzimática da decomposição, que eleva a atividade da fosfatase alcalina para 2,5–4,0 μmol p-nitrofenol·g⁻¹·h⁻¹ (contra 1,2–1,8 μmol em controles). Somada à acidificação por exsudatos fúngicos (ácidos acético e oxálico), essa bioquímica da rizosfera amplia a disponibilidade de P em 15–25% na microzona de 0–2 mm (Rillig et al., 2002), ativando a ciclagem em Oxissolos pobres (P < 5 mg·kg⁻¹) e dispensando fertilização exógena.

O produto final dessa intensa atividade biológica e enzimática é a cimentação física do solo, onde exopolissacarídeos microbianos e pontes de cátions (Ca²⁺, Fe³⁺) unem-se ao entrelaçamento fibroso para aumentar a estabilidade dos agregados (Kemper & Rosenau, 1986; Rillig et al., 2002). Dados de campo confirmam essa reestruturação, com agregados estáveis em água (AEA > 0,25 mm) saltando de 42,1 ± 3,8% para 58,3 ± 4,2% (p = 0,003) e o diâmetro médio ponderado crescendo 42,5% (0,87 mm para 1,24 mm). Essa melhoria estrutural reflete-se diretamente na equação de perda de solo (USLE), onde o ganho de 15 pontos percentuais em AEA abate a erodibilidade (fator K) em 30–40%.

Tabela 3. Parâmetros de textura superficial e propriedades estruturais do solo após 180 dias de incubação com geotêxteis de Typha domingensis.

| Parâmetro | Controle (sem geotêxtil) | Geotêxtil Typha 6% NaOH | Δ absoluta | Δ relativa (%) | Significância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agregação e Estrutura |  |  |  |  |  |
| Agregados estáveis (AEA, %) | 42,1 ± 3,8 | 58,3 ± 4,2 | +16,2 | +38,5 | p = 0,003** |
| Diâmetro médio ponderado (mm) | 0,87 ± 0,11 | 1,24 ± 0,09 | +0,37 | +42,5 | p < 0,01** |
| Atividade Microbiana |  |  |  |  |  |
| Densidade de hifas fúngicas (m·g⁻¹) | 8,2 ± 1,5 | 21,6 ± 2,8 | +13,4 | +163,4 | p < 0,001*** |
| Exopolissacarídeos (mg glic. equiv.·g⁻¹) | 1,2 ± 0,3 | 3,1 ± 0,4 | +1,9 | +158,3 | p < 0,001*** |
| Fosfatase alcalina (μmol·g⁻¹·h⁻¹) | 1,5 ± 0,3 | 3,2 ± 0,5 | +1,7 | +113,3 | p < 0,001*** |
| Carbono Orgânico e Nutrientes |  |  |  |  |  |
| Carbono orgânico total (g C·kg⁻¹) | 8,3 ± 1,1 | 11,8 ± 1,4 | +3,5 | +42,2 | p = 0,012* |
| Fração lábil (% COT) | 18,5 | 26,3 | +7,8 | +42,2 | , |
| Fração recalcitrante (% COT) | 81,5 | 73,7 | -7,8 | -9,6 | , |
| P disponível (mg·kg⁻¹) | 4,2 ± 0,6 | 5,1 ± 0,7 | +0,9 | +21,4 | p = 0,042* |
| N mineral (kg·ha⁻¹, 0–10 cm) | 12,8 ± 2,1 | 14,6 ± 2,4 | +1,8 | +14,1 | p = 0,089 |
| Contraste de Textura Superficial |  |  |  |  |  |
| Rugosidade (índice adimensional) | 0,0353 | 0,0523 | +0,0170 | +48,2 | , |
| Contraste de textura | 309,1 | 606,2 | +297,1 | +96,1 | , |
| Dissimilaridade | 8,97 | 13,15 | +4,18 | +46,6 | , |

p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001. Valores médios ± desvio padrão (n = 6 repetições).

A análise integrada revela transformações biogeoquímicas profundas: aumento de 163,4% na densidade de hifas fúngicas (8,2 → 21,6 m·g⁻¹ solo) e 158,3% na concentração de exopolissacarídeos (1,2 → 3,1 mg equivalentes de glicose·g⁻¹) evidenciam intensa atividade microbiana (Tabela 2). Quantificação de polissacarídeos (ensaio fenol-ácido sulfúrico) revelou concentrações máximas de EPS de 2,8–3,5 mg equivalentes de glicose·g⁻¹ solo aos 90 dias, coincidindo com densidade máxima de hifas fúngicas (18–25 m·g⁻¹ solo, microscopia de fluorescência). O contraste de textura superficial aumentou +96,1% enquanto a rugosidade elevou-se +48,2%, refletindo reorganização microestrutural do solo com formação de microirregularidades que favorecem retenção hídrica capilar e infiltração. O incremento no carbono orgânico total (+42,2%) ocorre predominantemente na fração lábil, enquanto a atividade elevada de fosfatase alcalina (+113,3%) correlaciona-se com aumento de 21,4% no P disponível (Rillig et al., 2002).

A trajetória temporal da formação de agregados exibe fase de latência (0–45 dias), fase de crescimento exponencial (45–120 dias) e fase de platô (> 120 dias). À medida que as fibras do geotêxtil se desintegram após 150 dias, fragmentos residuais de lignina e polímeros humificados persistem como núcleos de agregados estáveis, conferindo resiliência estrutural a longo prazo (DMP residual: 1,08 mm aos 365 dias, ainda 24% acima da linha de base).

### 5.2. Estabelecimento da Vegetação, Propriedades Hidráulicas e Valoração Econômica

Enquanto os geotêxteis sintéticos fornecem reforço persistente porém biologicamente inerte, a implantação lignocelulósica visa o estabelecimento vegetal no qual redes radiculares assumem funções de reforço mecânico à medida que a resistência à tração das fibras diminui (Mahannopkul & Jotisankasa, 2019; Singh et al., 2024). A coesão radicular (C_r), o incremento na resistência ao cisalhamento do solo conferido pela resistência à tração das raízes através de planos de ruptura potenciais, é quantificada pelo modelo de Wu-Waldron modificado: Cr=k⋅Tr⋅RAR⋅cot(ϕ)⋅tan(α), onde T_r representa resistência média à tração da raiz (kPa), RAR denota razão de área radicular (adimensional, tipicamente 0,001–0,01), φ é ângulo de atrito interno do solo (°), α é ângulo da raiz relativamente ao plano de ruptura (°, valores típicos: 60–90°), e k é fator de correção empírico (0,5–0,8) que contabiliza orientação não-uniforme das raízes e falha progressiva do sistema raiz-solo (Veylon et al., 2015; T. H. Wu et al., 1979).

Para Vetiveria zizanioides (capim-vetiver), espécie amplamente utilizada em bioengenharia com raízes fibrosas profundas (profundidade: 1–3 m, densidade radicular: 50–200 raízes·dm⁻²·m profundidade⁻¹), valores de T_r de 1.200–2.400 kPa e RAR de 0,004–0,008 são atingidos dentro de 120 dias pós-plantio (Mahannopkul & Jotisankasa, 2019). Cálculos aplicados a taludes em Typic Quartzipsamment (φ’ = 32°, C’ = 3 kPa) resultam em:

Cr=0,7×1.800 kPa×0,006×cot(32°)×tan(75°)=45,2 kPa

Esse incremento de 45,2 kPa na coesão efetiva traduz-se em elevação do fator de segurança (FS) em taludes de 18,3°: FS = (C’ + C_r + σ_n’·tan φ’) / (γ·h·sin β·cos β). Para talude de altura h = 5 m com peso específico do solo γ = 16 kN·m⁻³:

ΔFS=45,216×5×sin(18,3°)×cos(18,3°)=45,216×5×0,314×0,949≈0,61

Um incremento de 0,61 em FS é operacionalmente significativo, capaz de converter talude marginalmente instável (FS~0,95) em configuração segura (FS~1,56), satisfazendo critérios de estabilidade normativos (FS > 1,3 para taludes permanentes segundo DIN 4084, FS > 1,5 segundo ABNT NBR 11682).

A cinética de acúmulo de RAR segue função logística: RAR(t)=RARmax1+e-kRAR(t-t50), onde RARmax = 0,008, kRAR = 0,04 dia⁻¹, e t50 = 90 dias (Mahannopkul & Jotisankasa, 2019). Essa parametrização revela que apenas 50% do RAR máximo é alcançado aos 90 dias, período durante o qual o geotêxtil ainda fornece reforço mecânico crítico. Contudo, a sincronização entre degradação do geotêxtil (VUF: 120–180 dias) e desenvolvimento da coesão radicular cria “zona de transição” de 30–60 dias (dias 90–150) com redundância estrutural.

As propriedades hidráulicas de geotêxteis naturais diferem fundamentalmente de equivalentes sintéticos. Enquanto materiais sintéticos mantêm condutividade hidráulica consistente (k > 10⁻² cm·s⁻¹) (Holanda et al., 2025b), geotêxteis de Typha não tratados exibiram inicialmente k = 3,2×10⁻² cm·s⁻¹, declinando progressivamente para k = 0,9×10⁻² cm·s⁻¹ aos 120 dias (redução de 72%), refletindo colmatação de poros. Esse padrão de “autossedimentação” fornece vantagem funcional: durante os primeiros 30 dias, drenagem elevada reduz pressões de poros; progressivamente, condutividade reduzida impede fluxo preferencial, forçando percolação através da matriz do solo e raízes.

A taxa de descarga através de geotêxtil (q, m³·s⁻¹·m⁻¹) segue q=k⋅i⋅A=k⋅ΔhL⋅t⋅w. Para talude com gradiente i = 0,08, a descarga por metro de comprimento usando Typha aos 60 dias é 0,576 cm³/s/m, suficiente para manter pressões de poros controladas durante tempestades típicas da Caatinga. Geotêxteis naturais apresentam sucção inicial de −20 a −50 kPa, reduzindo para −500 a −1.000 kPa em estados de secagem, com sucção máxima de −150 kPa a 3 m de profundidade, suficiente para manter condições aeróbicas.

A quantificação de serviços ecossistêmicos permite análise custo-benefício que transcende custos de aquisição. A retenção de sedimentos é valorada via metodologia de custo de reposição, onde na bacia do Baixo Rio São Francisco, a redução da produção de sedimentos evita sedimentação de 57.500 Mg·ano⁻¹, gerando benefício anual de US$ 188.000 (Amadou et al., 2022). O sequestro de carbono (0,8–1,2 Mg C·ha⁻¹) gera valor presente de US$ 146–220·ha⁻¹ ao longo de 30 anos. Agregando serviços, o valor presente líquido atinge US$ 3.200–4.800·ha⁻¹, excedendo custos de instalação (US$ 2.500·ha⁻¹).

A análise de custo-efetividade revela que o tratamento com monocamada de resina eleva os custos em 50% (1,5× vs. 1,0× do geotêxtil bruto), produzindo uma razão VUF/investimento de 87 dias por unidade de custo, tornando-se competitivo com geotêxteis de polipropileno de curta duração (PP não-tecido: 150 dias de VUF a 3× o custo, equivalente a 50 dias/unidade) (Almeida et al., 2023; Amadou et al., 2022). A mercerização com 6% NaOH se apresenta como alternativa otimizada, com acréscimo de custo de apenas 20% e VUF/custo de 92 dias/unidade, embora produza VUF absoluta 15% inferior à resina (110 vs. 130 dias) (Vivek et al., 2019, 2020).

Quando considerados os co-benefícios ambientais de fim-de-vida, compostagem in situ com liberação gradual de carbono orgânico para o solo versus deposição em aterros sanitários com lixiviação de aditivos petroquímicos, os geotêxteis lignocelulósicos tratados apresentam pegada de carbono 60-75% inferior aos sintéticos equivalentes (0,8-1,2 vs. 3,5 kg CO₂-eq/m²), reforçando sua viabilidade para aplicações temporárias de alto volume, como controle erosivo pós-mineração e restauração de taludes degradados (Liu et al., 2008; Lorenzo et al., 2024).

### 5.3. Biodiversidade Edáfica e Resiliência Ecológica

A conversão de taludes erodidos para sistemas estabilizados com geotêxtil natural induz cascata de alterações na comunidade biológica do solo (Katariya et al., 2025). Amostragem de diversidade de Collembola (microartrópodes sentinelas de qualidade do solo) em taludes com geotêxtil de Typha documentou aumento de abundância de 12,4 ± 3,2 indivíduos·10 g⁻¹ solo (controle, não-vegetado) para 67,3 ± 8,1 indivíduos·10 g⁻¹ solo (tratado, 180 dias), com diversidade de Shannon (H) evoluindo de 1,23 ± 0,18 (controle) para 2,87 ± 0,24 (tratado), indicando incremento substancial em complexidade ecológica.

Essa recuperação biológica correlaciona-se diretamente com métricas de agregação: r de Pearson = 0,84 (p < 0,001) entre abundância de Collembola e AEA, sugerindo que microartrópodes, ao se alimentarem de fungos e matéria orgânica, mediam indiretamente cimentação de agregados via metabólitos e estrume fecal rico em polissacarídeos (Ke & Scheu, 2008). Colonização por fungos micorrízicos arbusculares (AMF) apresentou densidades de esporos aumentando de <100 esporos·g⁻¹ solo em controles para 400–600 esporos·g⁻¹ em solos com geotêxtil após 120 dias, conforme observado por fluorescência com corantes fluorogênicos (anticorpos marcados com FITC) (Li et al., 2024).

## 6. Lacunas de Dados e Recomendações para Pesquisa Futura

Apesar dos avanços documentados nesta revisão, persistem lacunas quantitativas críticas que limitam a extrapolação dos resultados e a validação completa da hierarquia L/C → k → VUF.

Primeiramente, o teor de celulose de Syagrus coronata permanece estimado por diferença (100% − lignina − hemicelulose − extrativos), resultando em um valor L/C provisório de 0,80. A quantificação direta por cromatografia HPLC após hidrólise ácida (TAPPI T222 om-02) ou pelo método de Van Soest modificado é necessária para validar o posicionamento de Syagrus no espectro de recalcitrância. Essa validação é crucial para confirmar se a discrepância entre a meia-vida teórica (85 dias) e o colapso observado (60 dias) decorre de imprecisões na estimativa de celulose ou da heterogeneidade espacial da lignina na matriz fibrilar.

No âmbito da caracterização molecular, embora bandas características tenham sido identificadas qualitativamente por espectroscopia FTIR (1732-1735 cm⁻¹ para hemicelulose, 1590-1600 cm⁻¹ para lignina, 1234 cm⁻¹ para lignina siringílica, 896 cm⁻¹ para celulose), a quantificação absoluta dos grupos funcionais por deconvolução de picos e calibração com padrões internos permanece pendente. O estabelecimento de razões de absorbância A₁₅₉₀/A₁₀₃₅ (lignina siringílica/celulose) e A₁₇₃₅/A₁₀₃₅ (hemicelulose/celulose) permitiria a validação cruzada da composição bioquímica e o refinamento do modelo preditivo k=f(L/C).

Adicionalmente, os dados de resistência à tração reportados (UTS, N·mm⁻²) carecem de curvas completas tensão-deformação (σ-ε) que permitam calcular o módulo elástico (E, GPa), a rigidez secante (Jsec, kN·m⁻¹) e a energia de fratura (Gf, J·m⁻²). Essas propriedades mecânicas são essenciais para a modelagem de elementos finitos (FEM) de sistemas geotêxtil-solo-vegetação e para a previsão de resposta sob carregamento sísmico ou cíclico, como em eventos de chuvas intensas recorrentes. Recomenda-se a realização de ensaios de tração com extensômetros laser ou vídeo-extensometria digital (resolução <0,01 mm) em etapas futuras.

Em relação aos tratamentos superficiais, o mecanismo de falha prematura do revestimento bicamada (2× resina) aos 90 dias foi atribuído qualitativamente à delaminação interfacial e à retenção de umidade subsuperficial. Contudo, faltam medições diretas da espessura de camada por microscopia confocal, da permeabilidade ao vapor d’água (ASTM E96), da energia de adesão interfacial por ensaios de pull-off ou peel test, e da distribuição espacial de umidade por tomografia de impedância elétrica ou espectroscopia de RMN de campo baixo. Esses dados permitiriam a otimização da formulação da resina, incluindo ajustes de viscosidade e incorporação de surfactantes, para maximizar a penetração na primeira camada sem impermeabilização excessiva.

Outra limitação reside na escala espacial e temporal, visto que os resultados reportados derivam predominantemente de parcelas experimentais (5–50 m²) com períodos de observação de 180–360 dias. Faltam dados de desempenho em escala de sub-bacia hidrográfica (>10 ha), integração com modelos hidrológicos distribuídos (SWAT, WEPP) e monitoramento estendido (>5 anos) que capture ciclos completos de degradação, estabelecimento vegetal e estabilização permanente. Colaborações interinstitucionais para o estabelecimento de uma rede de sítios experimentais em gradientes climáticos (semiárido→úmido, 300→2000 mm·ano⁻¹) são prioritárias para a consolidação da tecnologia.

Por fim, a análise de sensibilidade climática do modelo preditivo GLM, que incorpora o índice UV como covariável, carece de validação explícita para regimes de precipitação extrema (>100 mm·dia⁻¹, eventos ENSO), dessecação prolongada (>90 dias sem chuva) e temperatura elevada (Tₘₐₓ >40°C). Experimentos em câmaras climáticas simulando cenários de mudanças climáticas (RCP 4.5, RCP 8.5) permitirão avaliar a resiliência da tecnologia sob estresse ambiental amplificado.

O preenchimento dessas lacunas transformará a base empírica atual em um sistema preditivo robusto, habilitando a especificação quantitativa de geotêxteis lignocelulósicos para condições edafoclimáticas específicas e acelerando a transição de protótipos acadêmicos para produtos comerciais certificados.

## 7. Conclusões

A presente revisão consolida a arquitetura química das fibras lignocelulósicas como o determinante fundamental da cinética de biodegradação em geotêxteis naturais. A relação inversa estabelecida entre a razão lignina/celulose e a taxa de degradação valida o uso da caracterização bioquímica como ferramenta preditiva para a seleção de matérias-primas, permitindo a triagem de espécies vegetais com base em sua recalcitrância intrínseca sem a necessidade de ensaios de campo de longa duração.

A redefinição da Vida Útil Funcional (VUF) sob uma ótica probabilística, fundamentada na distribuição de Weibull, representa um avanço metodológico significativo em relação às abordagens determinísticas tradicionais. Ao quantificar a confiabilidade temporal dos materiais, essa estrutura permite a incorporação de fatores de segurança precisos em projetos de bioengenharia, alinhando o uso de fibras naturais aos rigorosos padrões de engenharia geotécnica.

As estratégias de modificação superficial demonstraram que a otimização do desempenho mecânico e da durabilidade não é linear. Tratamentos alcalinos moderados promovem ganhos estruturais sem comprometer a flexibilidade, enquanto revestimentos poliméricos demandam um equilíbrio crítico entre hidrofobicidade e permeabilidade para evitar falhas por delaminação. A análise de custo-efetividade evidencia que intervenções de baixo custo podem estender significativamente a vida útil, tornando os geotêxteis naturais competitivos frente aos sintéticos em aplicações temporárias.

Além do reforço mecânico, os geotêxteis lignocelulósicos atuam como agentes de restauração ecológica, promovendo serviços ecossistêmicos que transcendem a estabilização do solo. A decomposição programada das fibras contribui para o sequestro de carbono, a melhoria da estrutura do solo e o aumento da biodiversidade edáfica, criando um ciclo virtuoso de recuperação ambiental. A sincronização entre a perda de resistência do geotêxtil e o desenvolvimento do sistema radicular da vegetação assegura uma transição contínua da estabilização artificial para a coesão natural.

Integração de modelos estocásticos, caracterização avançada de materiais e valoração de serviços ambientais fundamenta uma nova disciplina de bioengenharia baseada em evidências. Essa abordagem posiciona os geotêxteis lignocelulósicos não apenas como alternativas sustentáveis, mas como soluções técnicas robustas e economicamente viáveis para os desafios da engenharia de solos em regiões tropicais.

## Referências

Akter, N., Das, S., Grammatikos, S., Saha, J., & Khan, M. (2020). Development of sustainable jute geotextiles by bitumen emulsion and polyester resin: Effect of gamma radiation. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 15, 1–12. https://doi.org/10.1177/1558925020957969

Almeida, J. et al. (2023). Comparison of mechanical performance of different geotextiles manufactured from natural fibers subjected to environmental biodegradation. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. https://doi.org/10.1007/s00170-023-12549-w

Amadou, H. et al. (2022). Evaluation of Environmental Impact of Palm-Fiber Based Geotextile Using a Life Cycle Method. Key Engineering Materials, 925, 9–21. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.925.9

Bai, X., Li, C., Ma, L., Xin, P., Li, F., & Xu, Z. (2022). Quantitative analysis of microplastics in coastal tidal-flat reclamation in Dongtai, China. Frontiers of Environmental Science & Engineering 2022 16:8, 16, 1–11. https://doi.org/10.1007/S11783-022-1528-5

Barreira-Pinto, R., Carneiro, R., Miranda, M., & Guedes, R. M. (2023). Polymer-Matrix Composites: Characterising the Impact of Environmental Factors on Their Lifetime. Materials, 16, 3913. https://doi.org/10.3390/ma16113913

Bhatia, S. K., Rao, G. V., & Smith, J. L. (2010). International Practices and Guidance: Natural-Fiber Rolled Erosion Control Products. Em S. E. and Burns, S. K. Bhatia, C. M. C. Avila, & B. E. Hunt (Org.), Proceedings 5th International Conference on Scour and Erosion (ICSE-5), November 7-10, 2010, San Francisco, USA (p. 231). American Society of Civil Engineers. https://hdl.handle.net/20.500.11970/100238

Bispo, D. F. A., Silva, M. L. N., Pontes, L. M., Guimarães, D. V., Sá e Melo Marques, J. J. G. de, & Curi, N. (2017). Soil, water, nutrients and soil organic matter losses by water erosion as a function of soil management in the Posses sub-watershed, Extrema, Minas Gerais, Brazil. Semina: Ciências Agrárias, 38, 1813–1824. https://doi.org/10.5433/1679-0359.2017v38n4p1813

Boerjan, W., Ralph, J., & Baucher, M. (2003). Lignin biosynthesis. Annual Review of Plant Biology, 54, 519–546. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.54.031902.134938

Borrelli, P., Robinson, D. A., Fleischer, L. R., Lugato, E., Ballabio, C., Alewell, C., Meusburger, K., Modugno, S., Sch"utt, B., Ferro, V., Bagarello, V., Van Oost, K., Montanarella, L., & Panagos, P. (2017). An assessment of the global impact of 21st century land use change on soil erosion. Nature Communications, 8, 2013. https://doi.org/10.1038/s41467-017-02142-7

Brady, N. C., & Weil, R. R. (2009). Elementos da natureza e propriedades dos solos. Bookman Editora. https://doi.org/10.22533/at.ed.653182002

Cardoso, C. R., & Ataíde, C. H. (2023). TGA-FTIR Analysis of Biomass Samples Based on the Thermal Decomposition Behavior of Hemicellulose, Cellulose, and Lignin. Energies, 16(9), 3674. https://doi.org/10.3390/en16093674

Cardoso, I. M., & Kuyper, T. W. (2006). Mycorrhizas and tropical soil fertility. Agriculture, Ecosystems and Environment, 116, 72–84. https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.01.005

Carneiro, J. R., & Lopes, M. L. (2017). Natural weathering of polypropylene geotextiles treated with different chemical stabilisers. Geosynthetics International, 24, 544–553. https://doi.org/10.1680/jgein.17.00020

Carneiro, J. R., Morais, M., & Lurdes Lopes, M. de. (2018). Degradation of polypropylene geotextiles with different chemical stabilisations in marine environments. Construction and Building Materials, 165, 877–886. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2018.01.067

Chakravarthy, G. S., GuhaRay, A., & Kar, A. (2021). Experimental Investigations on Strength and Durability of Alkali-Activated Binder-Treated Natural Jute Geotextile. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, 7, 1–18. https://doi.org/10.1007/S40891-021-00341-3

Chieng, B. W., Ibrahim, N. A., Then, Y. Y., & Loo, Y. M. (2017). Isolation and Characterization of Cellulose Nanocrystals from Oil Palm Mesocarp Fiber. Polymers, 9(8), 355. https://doi.org/10.3390/polym9080355

Curtin, W. A. (2000). Tensile Strength of Fiber-Reinforced Composites: III. Beyond the Traditional Weibull Model for Fiber Strengths. Journal of Composite Materials, 34(15), 1301–1332. https://doi.org/10.1177/002199830003401503

Faix, O. (1991). Classification of lignins from different botanical origins by FT-IR spectroscopy. Holzforschung, 45(Supplement), 21–27. https://doi.org/10.1515/hfsg.1991.45.s1.21

Fontes, C. S., Holanda, F. S. R., Santos, L. D. V., De Melo, J. C. R., Boge, G. M., & Sussuchi, E. M. (2021). Resistance of the Fiber-derived geotextile from Typha domingensis under field exposure. Geotextiles and Geomembranes. https://doi.org/10.1038/s41598-024-56978-3

Franco, Y. B., Valentin, C. A., Kobelnik, M., Silva, J. L. da, Ribeiro, C. A., & Luz, M. P. da. (2022). Accelerated Aging Ultraviolet of a PET Nonwoven Geotextile and Thermoanalytical Evaluation. Materials, 15, 4157. https://doi.org/10.3390/ma15124157

Ghose, T. K. (1987). Measurement of cellulase activities. Pure and Applied Chemistry, 59(2), 257–268. https://doi.org/10.1351/pac198759020257

Gottenbos, B., Grijpma, D. W., Mei, H. C. van der, Feijen, J., & Nieuwenhuis, P. (2003). In vitro and in vivo evaluation of bacterial adhesion to biomaterial surfaces: influence of surface properties and coatings. Biomaterials, 24, 2707–2717. https://doi.org/10.1016/S0142-9612(03)00083-8

Haldan, K., Köhn, N., Hornig, A., Wichmann, S., & Kreyling, J. (2022). Typha for paludiculture—Suitable water table and nutrient conditions for potential biomass utilization explored in mesocosm gradient experiments. Ecology and Evolution, 12. https://doi.org/10.1002/ece3.9191

Hatakka, A., & Hammel, K. E. (2011). Fungal biodegradation of lignocelluloses. In: Hofrichter, M. (Ed.) The Mycota II: Genetics and Biotechnology, 397–415. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20167-8_20

Holanda, F. S. R., Santos, L. D. V., Melo, J. C. R. de, Boge, G. M., Sussuchi, E. M., Nascimento, B. L., Santos, M. V. Q. dos, & Oliveira, M. I. U. de. (2024). Resistance of the fiber-derived geotextile from Typha domingensis submitted to field degradation. Scientific Reports, 14(1), 8648. https://doi.org/10.1038/s41598-024-56978-3

Holanda, F. S. R., Santos, L. D. V., Sussuchi, E. M., Pedrotti, A., Santos, J. F., Silva, E. G., Fontes, C. S., & Araujo Filho, R. N. (2025a). Resistance of Syagrus coronata fibers in waterproof-coated natural geotextiles under environmental degradation. Frontiers in Sustainability, 6, 1552255. https://doi.org/10.3389/frsus.2025.1552255

Holanda, F. S. R., Santos, L. D. V., Sussuchi, E. M., Pedrotti, A., Santos, J. F., Silva, E. G., Fontes, C. S., & Araujo Filho, R. N. A. (2025b). Resistance of Syagrus coronata fibers in waterproof-coated natural geotextiles under environmental degradation. Frontiers in Sustainability. https://doi.org/10.3389/frsus.2025.1552255

Ibáñez, I., & Mccarthy-Neumann, S. (2014). Integrated assessment of the direct and indirect effects of resource gradients on tree species recruitment. Ecology, 95, 364–375. https://doi.org/10.1890/13-0685.1

Islam, M. S., & Shahin, H. M. (2013). Reinforcing effect of vetiver (Vetiveria zizanioides) root in geotechnical structures - experiments and analyses. Geomechanics and Engineering, 5, 313–329. https://doi.org/10.12989/gae.2013.5.4.313

Karim, F.-E.-., Islam, Md. R., Ahmed, R., Siddique, A. B., & Begum, H. A. (2023). Extraction and characterization of a newly developed cellulose enriched sustainable natural fiber from the epidermis of Mikania micrantha. Heliyon, 9, e19360. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19360

Katariya, N. K., Choudhary, B. S., Esmaeili-Falak, M., & Raina, A. K. (2025). Analysis of floral biodiversity, survival, and growth rate in dump slope rehabilitation of an iron ore mine with jute geotextile. International Journal of Phytoremediation, 1–17. https://doi.org/10.1080/15226514.2025.2501426

Ke, X., & Scheu, S. (2008). Earthworms, Collembola and residue management change wheat (Triticum aestivum) and herbivore pest performance (Aphidina: Rhophalosiphum padi). Oecologia, 157(4), 603–617. https://doi.org/10.1007/s00442-008-1106-y

Kemper, W. D., & Rosenau, R. C. (1986). Aggregate Stability and Size Distribution. Methods of Soil Analysis: Part 1. Physical and Mineralogical Methods. Em Agronomy Monograph No. 9 (2º ed., p. 425–442). American Society of Agronomy. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c17

Khan, M., Shafi, M., Raza, J., Ahmed, I. A., Zada, A., Narasimharao, K., & Sun, X. (2025). Mechanistic breakthroughs in affordable adsorbents for heavy metal remediation: An in-depth exploration of next-generation sustainable water purification technologies. Journal of Hazardous Materials Advances, 19, 100847. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2025.100847

Konvalinková, T., Püschel, D., Janoušková, M., Gryndler, M., & Jansa, J. (2015). Duration and intensity of shade differentially affects mycorrhizal growth- and phosphorus uptake responses of Medicago truncatula. Frontiers in Plant Science, 6. https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00065

Kumar, A., & Saha, P. (2022). Sequence of layers and adhesion properties in hybrid composites. Polymer Composites, 1–15. https://doi.org/10.1002/pc.26789

Lammel, D. R., Cruz, L. M., Mescolotti, D., Stürmer, S. L., & Cardoso, E. J. B. N. (2015). Woody Mimosa species are nodulated by Burkholderia in ombrophylous forest soils and their symbioses are enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). Plant and Soil, 393, 123–135. https://doi.org/10.1007/s11104-015-2470-0

Leng, L. et al. (2020). Determination of Hemicellulose, Cellulose, and Lignin Content in Different Types of Biomasses by Thermogravimetric Analysis and Pseudocomponent Kinetic Model. Processes, 8(9), 1048. https://doi.org/10.3390/pr8091048

Lerpiniere, C., Withers, P. J., & Sutton, M. A. (2014). Delamination and interfacial failure in multilayer polymer coatings: experimental characterisation and modelling. International Journal of Solids and Structures, 51, 2829–2841. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2014.07.018

Li, J., Jia, L., Struik, P. C., An, Z., Wang, Z., Xu, Z., Ji, L., Yao, Y., Lv, J., Zhou, T., & Jin, K. (2024). Plant and soil responses to tillage practices change arbuscular mycorrhizal fungi populations during crop growth. Frontiers in Microbiology, 15, 1394104. https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1394104

Liu, Q., Wang, S., Zheng, Y., Luo, Z., & Cen, K. (2008). Mechanism study of wood lignin pyrolysis by using TG-FTIR analysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 82, 170–177. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2008.03.007

Lorenzo, P. et al. (2024). Biomass production and management of invasive Typha spp. in wetland areas. Wetlands Ecology and Management. https://doi.org/10.1007/s11273-023-10037-1

Mahannopkul, K., & Jotisankasa, A. (2019). Influences of root concentration and suction on Chrysopogon zizanioides reinforcement of soil. Soils and Foundations, 59, 500–516. https://doi.org/10.1016/j.sandf.2018.12.014

Midha, V. K., Joshi, S., & Kumar, S. S. (2017). Performance of Chemically Treated Jute Geotextile in Unpaved Roads at Different in situ Conditions. Journal of The Institution of Engineers (India): Series E, 98, 47–54. https://doi.org/10.1007/S40034-017-0093-0

Nilsson, T., & Daniel, G. (1988). Microscopy of Wood Degradation by Fungi. Holzforschung. https://doi.org/10.1007/3-540-32139-x_4

Niu, X., & Nan, Z. (2017). Roots of Cleistogenes songorica Improved Soil Aggregate Cohesion and Enhance Soil Water Erosion Resistance in Rainfall Simulation Experiments. Water, Air, & Soil Pollution, 228, 109. https://doi.org/10.1007/s11270-017-3289-5

Pandey, K. K. (1999). A study of chemical structure of soft and hardwood and wood polymers by FTIR spectroscopy. Journal of Applied Polymer Science, 71, 1969–1975. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19990307)71:12<1969::AID-APP6>3.0.CO;2-D

Pil, L. et al. (2022). Biodegradable Nonwoven Agrotextile and Films—A Review. Polymers, 14(11), 2178. https://doi.org/10.3390/polym14112178

Poletto, M., Pistor, V., Santana, R. M. C., & Zattera, A. J. (2012). Materials produced from plant biomass: part II: evaluation of crystallinity and degradation kinetics of cellulose. Materials Research, 15, 421–427. https://doi.org/10.1590/S1516-14392012005000048

Popescu, C.-M., Popescu, M.-C., Singurel, G., Vasile, C., Argyropoulos, D. S., & Willf"or, S. (2011). Spectral characterization of wood and wood-based materials. A review. Holzforschung, 65, 95–103. https://doi.org/10.1515/hf.2011.016

Ray, D., Sarkar, B. K., Basak, R. K., & Rana, A. K. (2002). Study of the thermal behavior of alkali-treated jute fibers. Journal of Applied Polymer Science, 85, 2594–2599. https://doi.org/10.1002/app.10934

Rillig, M., Wright, S., & Eviner, V. (2002). The role of arbuscular mycorrhizal fungi and glomalin in soil aggregation: comparing effects of five plant species. Plant Soil, 238, 325–333. https://doi.org/10.1023/a:1014483303813

Rocha, A. V., & Goulden, M. L. (2009). Why is marsh productivity so high? New insights from eddy covariance and biomass measurements in a Typha marsh. Agricultural and Forest Meteorology, 149(1), 159–168. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2008.07.010

Rodríguez, A. et al. (2023). Investigation of the Protective Function of a Lignin Coating of Natural Fiber Geotextiles against Biodegradation. Materials, 16(13), 4849. https://doi.org/10.3390/ma16134849

Rowell, R. M., Pettersen, R., Han, J. S., Rowell, J. S., & Tshabalala, M. A. (1998). Cellulose, hemicellulose, and lignin in wood. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780203913456

Santos, L. D. V. e. colaboradores. (2023). Geotêxtil natural de taboa impermeabilizado: processos e aplicações. Em publicação.

Santos, L. D. V., & colaboradores. (2023). Geocompostos de Typha domingensis: desempenho mecânico e resistência à biodegradação. Em publicação.

Santos, L. D. V., & colaboradores. (2024). BioSAP: Desenvolvimento e aplicação de biosurfactante para proteção de geotêxteis naturais. Em publicação.

Santos, L. D. V., Holanda, F. S. R., Filho, J. J. M. B., Oliveira, W. F., Silva, E. G. da, Sussuchi, E. M., Griza, S., & Menezes, C. T. de. (2025). Analysis of fracture characteristics and biodegradation resistance of natural fibers geotextiles from Typha domingensis, Eleocharis sp., and Syagrus coronata, under waterproofing Resin. Discover Applied Sciences, 7(7), 751. https://doi.org/10.1007/s42452-025-06594-1

Schneider, L. et al. (2023). Biodegradation Properties of Cellulose Fibers and PLA Biopolymer. Polymers, 15(17), 3532. https://doi.org/10.3390/polym15173532

Segal, L., Creely, J. J., Martin Jr., A. E., & Conrad, C. M. (1959). An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-ray diffractometer. Textile Research Journal, 29, 786–794. https://doi.org/10.1177/004051755902901003

Shaghaleh, H., Xu, X., & Wang, S. (2018). Current progress in production of biopolymeric materials based on cellulose, cellulose nanofibers, and cellulose derivatives. RSC Advances, 8, 825–842. https://doi.org/10.1039/C7RA11157F

Shimizu, S., Yokoyama, T., Akiyama, T., & Matsumoto, Y. (2012). Reactivity of Lignin with Different Composition of Aromatic Syringyl/Guaiacyl Structures and Erythro / Threo Side Chain Structures in β- O -4 Type during Alkaline Delignification: As a Basis for the Different Degradability of Hardwood and Softwood Lignin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60, 6471–6476. https://doi.org/10.1021/jf301329v

Silva, A. et al. (2025). Analysis of fracture characteristics and biodegradation resistance of natural fibers geotextiles from Typha domingensis, Eleocharis sp., and Syagrus coronata, under waterproofing Resin. SN Applied Sciences. https://doi.org/10.1007/s42452-025-06594-1

Singh, R. et al. (2024). Mechanical and biodegradation analysis under various environmental conditions of the waste vetiver root fiber reinforced soy composite. Polymers for Advanced Technologies. https://doi.org/10.1002/pi.6664

Szymańska-Chargot, M., Cybulska, J., & Zdunek, A. (2015). Sensing the structural differences in cellulose from apple parenchyma and carrot parenchyma using FT-IR and FT-Raman spectroscopy. Cellulose, 22, 961–981. https://doi.org/10.1007/s10570-014-0543-6

Thakur, R. N., Gupta, S. K., Sinha, A., Chawla, S., & Vadavadagi, S. S. (2019). A Durability Study of Jute Geotextile Treated with Bitumen Emulsion. Journal of Natural Fibers, 1–19. https://doi.org/10.1080/15440478.2019.1623749

Vannoppen, W., De Baets, S., Keeble, J., Dong, Y., & Poesen, J. (2017). How do root and soil characteristics affect the erosion-reducing potential of plant species? Ecological Engineering, 109, 186–195. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.08.001

Veylon, G., Ghestem, M., Stokes, A., & Bernard, A. (2015). Quantification of mechanical and hydric components of soil reinforcement by plant roots. Canadian Geotechnical Journal, 52, 150428143438008. https://doi.org/10.1139/cgj-2014-0090

Vivek, Dutta, R. K., & Parti, R. (2019). Effect of chemical treatment on the tensile strength behaviour of coir geotextiles. Journal of Natural Fibers, 17(4), 542–556. https://doi.org/10.1080/15440478.2019.1655329

Vivek, Dutta, R. K., & Parti, R. (2020). Application Potential of Treated Coir Geotextiles in Unpaved Roads. Journal of Natural Fibers, 17(10), 1454–1467. https://doi.org/10.1080/15440478.2019.1578718

Vries, R. P. de, Battaglia, E., Coutinho, P. M., Henrissat, B., & Visser, J. (2010). (Hemi-)Cellulose Degrading Enzymes and Their Encoding Genes from Aspergillus and Trichoderma. Em Fungal Genomics and Biology (p. 341–355). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-11458-8_16

Wu, T. H., McKinnell III, W. P., & Swanston, D. N. (1979). Strength of tree roots and landslides on Prince of Wales Island, Alaska. Canadian Geotechnical Journal, 16, 19–33. https://doi.org/10.1139/t79-003

Wu, Z., Peng, K., Zhang, Y., Wang, M., Yong, C., Chen, L., Qu, P., Huang, H., Sun, E., & Pan, M. (2022). Lignocellulose dissociation with biological pretreatment towards the biochemical platform: A review. Materials Today Bio, 16, 100445. https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2022.100445